## Slide 1
ペロブスカイト太陽電池
次世代の太陽光発電技術

## Slide 2
目次
1. ペロブスカイト太陽電池とは
2. 発展の歴史
3. 基本構造
4. 動作原理
5. 主な利点
6. 克服すべき課題
7. 最新の研究動向
8. タンデム太陽電池の可能性
9. 将来展望
10. 日本における取り組み
11. まとめ

## Slide 3
ペロブスカイト太陽電池とは
【定義】
• ペロブスカイト構造を持つ材料を光吸収層に使用した太陽電池
【ペロブスカイト構造】
• 化学式: ABX₃
- A: 有機カチオン（CH₃NH₃⁺など）
- B: 金属カチオン（Pb²⁺、Sn²⁺など）
- X: ハロゲンイオン（I⁻、Br⁻、Cl⁻）
【代表例】
• CH₃NH₃PbI₃（メチルアンモニウム鉛ヨウ化物）

## Slide 4
発展の歴史
2009年
• 桐蔭横浜大学の宮坂力教授らが初めて開発
• 変換効率: 3.8%
2012年
• 固体型ペロブスカイト太陽電池の開発
• 変換効率: 10%超
2015年
• 変換効率: 20%突破
2023年
• 実験室レベルで変換効率: 26%以上達成
• シリコン太陽電池に匹敵する性能

## Slide 5
基本構造
【層構造（上から下へ）】
1. 透明電極（ITO/FTO）
2. 電子輸送層（TiO₂など）
3. ペロブスカイト光吸収層 ★
4. 正孔輸送層（Spiro-OMeTADなど）
5. 金属電極（Au、Agなど）
【特徴】
• 薄膜構造（数百nm程度）
• 低温プロセスで製造可能
• フレキシブル基板にも対応可能

## Slide 6
動作原理
【ステップ1】光吸収
• ペロブスカイト層が太陽光を吸収
• 励起子（電子-正孔対）を生成
【ステップ2】電荷分離
• 励起子が電子と正孔に分離
【ステップ3】電荷輸送
• 電子 → 電子輸送層へ移動
• 正孔 → 正孔輸送層へ移動
【ステップ4】電流生成
• 電極で電荷を収集し、外部回路に電流を供給

## Slide 7
主な利点（1/2）
⚡ 高い変換効率
• シリコン太陽電池に匹敵する26%以上の変換効率を達成
💰 低コスト
• 溶液プロセスで製造可能
• 安価な材料を使用
🌡️ 低温製造
• 150℃以下の低温で製造可能
• （シリコンは1000℃以上が必要）

## Slide 8
主な利点（2/2）
📱 柔軟性
• フレキシブル基板への適用が可能
• 曲げられる太陽電池の実現
🎨 カラーバリエーション
• 材料の組成変更により色の調整が可能
• 建材一体型への応用に有利
🔬 簡易な製造プロセス
• 塗布やスピンコートなど簡単な方法で製造可能

## Slide 9
克服すべき課題
🔴 【重要課題1】耐久性・安定性
• 湿度、熱、紫外線に弱い
• 長期安定性が不十分（劣化が早い）
• 実用化には20-25年の寿命が必要
🔴 【重要課題2】鉛の使用
• 高効率な材料には鉛が含まれる
• 環境・健康への影響が懸念
• 鉛フリー代替材料の開発が必要
🟡 大面積化
• 小型セルでは高効率だが、大型化で効率低下
🟡 製造プロセスの最適化
• 再現性の確保、量産技術の確立

## Slide 10
最新の研究動向
【材料開発】
• 鉛フリーペロブスカイト（Snベース、Biベース）
• 2D/3Dハイブリッド構造
• 混合ハロゲン系ペロブスカイト
【安定性向上】
• 封止技術の改善、添加剤による安定化、界面工学
【タンデム太陽電池】
• シリコン/ペロブスカイトタンデム
• 変換効率30%以上を目指す、実用化に最も近い技術
【新応用分野】
• 建材一体型（BIPV）、透明太陽電池、IoTデバイス用電源

## Slide 11
タンデム太陽電池の可能性
【タンデム構造とは】
• 異なるバンドギャップを持つ複数の太陽電池を積層
• ペロブスカイト層（高エネルギー光吸収）
+ シリコン層（低エネルギー光吸収）
【メリット】
• 太陽光スペクトルをより効率的に利用
• 理論変換効率: 35%以上
• 既存のシリコン技術と組み合わせ可能
【最新記録】
• 33.9%の変換効率達成（2024年）

## Slide 12
将来展望
【短期（2025-2027年）】
• タンデム太陽電池の商業化開始
• 耐久性10年以上の製品登場、特殊用途での実用化
【中期（2028-2032年）】
• 鉛フリー材料の実用化
• 大面積モジュールの量産開始、建材一体型製品の普及
【長期（2033年以降）】
• シリコン太陽電池市場の一部代替
• 変換効率35%以上の達成
• 新しいエネルギーインフラの一翼を担う
【市場予測】2030年までに数十億ドル規模に成長

## Slide 13
日本における取り組み
【研究機関】
• 桐蔭横浜大学: ペロブスカイト太陽電池の発祥地
• 東京大学: 高効率化・安定化研究
• NIMS: 材料開発
• 産業技術総合研究所: 実用化研究
【企業】
• パナソニック: タンデム太陽電池開発
• 積水化学: フィルム型太陽電池
• 東芝: 大面積化技術
• リコー: インクジェット塗布技術
日本は基礎研究から実用化まで、世界をリード

## Slide 14
まとめ
【強み】
✓ 高い変換効率（26%以上）
✓ 低コスト製造
✓ 柔軟な応用可能性
✓ タンデム化による更なる高効率化
【課題】
✗ 長期安定性の確保
✗ 鉛の代替材料開発
✗ 大面積化技術、量産プロセスの確立
【結論】
ペロブスカイト太陽電池は、多くの課題を抱えながらも、
次世代の太陽光発電技術として大きな可能性を秘めています。
今後5-10年の研究開発が、実用化の鍵となります。

## Slide 15
参考資料・さらに学ぶために
【主要な学術論文】
• Nature Energy、Nature Photonicsなどの学術誌
• NREL（米国再生可能エネルギー研究所）の効率チャート
【日本の研究機関】
• 桐蔭横浜大学 先端材料科学研究所
• NEDO、JSTのプロジェクト情報
【国際会議】
• HOPV (Hybrid and Organic Photovoltaics)
• MRS (Materials Research Society) Meeting
ご清聴ありがとうございました